| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Канат стальной для буровых установок (d=22 мм.)» | 22мм Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ - 7668-80 с органическим сердечником 1.Шестипрядный канат 2.Конструкция 6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. 3.Номинальная длина: каната 1000м. не менее 4.Номинальная прочность 1770 Н/мм2 5.Направление свивки: Крестовое Правое 6.Суммарное разрывное усилие проволок в канате 369,8 кН 7.Смазка Торсиол 35 А2 8.Материал сердечника: Сердечник пенькоджутовый пропитанный 9.Расчетная площадь сечения всех проволок, 185,1мм2 10.Масса 1000 м каната, 1830кг. | М | 12000 |
| 2 | «Канат стальной для буровых установок (d=25 мм.)» | ГОСТ - 16853-88 с органическим сердечником 1.Шестиgрядный канат 2.Конструкция 6x31 (1+6+6/6+12)+1 о.с. 3. Центрального сердечника d центральной в пряди 1,1мм, 4.В слое в пряди (6 проволок) 1,0мм, 5.Центральной пряди 1,35мм, -го слоя (6 проволок) 1.30мм, 7.Номинальная длина каната не менее 1000 м 8.Номинальная прочность 1770 Н/мм2 9.Направление свивки: Крестовое Правое 10.Расчетное разрывное усилие 462.5 кН 11.Суммарное разрывное усилие 483.2 к11 12.Смазка Элаксон 20 A3 13.Материал сердечника: Органический сердечник пропитанная пенька длиннопрядная0020 | М | 30000 |