| № | 品名 | 技术特点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «钻井设备用钢缆 (d=22 毫米.)» | 22мм Г-В-Н-Р-1770 GOST- 7668-80 带有麻芯 1.六股绳 2.结构 6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. 3.额定长度：不少于1000米 4.额定强度 1770 N/平方毫米 5.钢丝绳的捻向: 十字交叉向右 6.在钢索中金属丝总的抗断强度369,8 千牛 7.润滑剂Torsiol 35 А2 8.芯材: 浸渍黄麻纤维 9.钢缆总的横截面面积, 185,1мм2 10.1000米钢缆的重量, 1830千克. | 米 | 12000 |
| 2 | «钻井设备用钢缆 (d=25 毫米)» | GOST - 16853-88 带有麻芯 1.六股绳 2.结构 6x31 (1+6+6/6+12)+1 о.с. 3. 处于最中心位置的绳芯 d 为1,1毫米， 4.In the fiber in the strand (6 wires)1,0毫米 5.中心一股 1,35毫米 6、第一层 (6 股) 1.30毫米 7.额定长度：不少于1000米 8.额定强度 1770 N/平方毫米 9.钢丝绳的捻向: 十字交叉向右 10.额定的抗断强度462.5 千牛 11.总的抗断强度483.2千牛 12.润滑剂Elaskon20 A3 13.芯材: 有机麻浸渍绳芯（长周期的）0020 | 米 | 30000 |