La mise en œuvre répondant aux critères de la norme :

 NF P 90-104 et de la norme XP – P90 – 112.

Caractéristiques du gazon synthétique:

• Gazon synthétique de couleur vert avec remplissage de sable, posé sur couche de souplesse préfabriquée.

• Fibre droite mono filament,

• Hauteur du fil supérieure comprise entre 20 et 25 mm

• Taux d’usure < à 2 %,

• Remplissage du gazon en une couche de sable de silice agréé par le fabriquant du

 gazon à raison de 15 Kg au m2 granulométrie : 0,6 ;1,6 et de 25 kg au m² pour les terrains omnisport.

-42 000 brins au M2

-plus de 200 tufs au ML

-ancrage des brins supérieurs à 30 Newton

-Résistance à la rupture en largeur :700 N

 en longueur :1000N