- направление

- Сборка шарикового винта

- Глибина

- На дне есть отверстие на проход

- равномерно (справедливо) распределять

- зенковка

- Примечание: Пожалуйста определите размеров каждых деталей, сосредоточив внимание на подтверждение места с кругом.
        2 Убедитесь, что направление установки гайки.

- Остальные

- Фаска

- Фаска острого угла втупой угол

- 未注根部圆角

- Технические требования

- Остальные должны в соответстви с требованиями точности GB/T17587.3-1998 T5 класса

- предварительное натяжение：нет，только в качестве передачи

- Наминальная динамическая нагрузка

- Наминальная статическая нагрузка

- Материал GCr15，часть желоба HRC58-62, остальные отжиг сфероидизации на зернистый перлит .