- 用途：

本仪器用于在规定的试筒内制件后，对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验。

- 主要技术参数：

  - 最大出力：30KN

  - 标准贯入速度：1mm/min

  - 测力范围：30KN

  - 贯入杆尺寸：端面ф50*100mm

  - 试样筒尺寸：ф152*170mm

  - 荷载板：共8块（外径ф150、内径ф52），每块重1.25kg，沿直径分为两个半圆块。

  - 电源：AC220V+5%  50HZ

- 仪器结构简图（见附图）

- 使用方法：

  - 打开电源开关，仪器运转，检查仪器工作状况是否正常，检查手柄进出是否顺畅。手柄推进为电动，拉出为手动，手动转动是否轻松，如一切正常可准备开始试验。

  - 按《公路路面基层材料试验规程》JTJ057-85承载比试验方法制取试件。

  - 测量泡水膨胀量：

    - 将经过湿气养生的试件放上装有调节杆的多孔板，在多孔板上加足够的荷载板，使试件面上的压力等于该材料层上路面的压力。

    - 将试筒与多孔底板一起放在水槽内（先不放水），并用拉杆将模具拉紧，安装百分表，并读取初始读数。

    - 向水槽内放水，使水自由进到试件的顶部和底部。在泡水期间，槽内水面应保持在试件顶面以上大约25mm。通常试件要泡水96小时。

    - 在泡水终了时，读取试件上百分表的终读数，并用下式计算膨胀量。

    - 从水槽中取出试件，倒出试件顶面上的水，静置15分钟让其排水，然后卸去附加荷载和多孔板，底板及滤纸，并称重M，以计算试件的湿度和密度的变化。

  - 贯入试验：

    - 将泡水试验终了的试件放在试验仪升降盘上，调整贯入杆与测力环对中，在贯入杆周围放置预定数量的荷载板。

    - 先在贯入杆上用手轮施加15N荷载，然后将测力环和测形变的百分表指针都调到零点。

    - 加荷压入手轮。记录测力百分表某些读数时的贯入量，并注意贯入量为2.5mm时，能有8个以上读数，总贯入量应超过7mm。

    - 计算，绘制压力————贯入量曲线图，计算贯入量为2.5、5.0mm时的承载比。

- 保养：

  - 每次试验完毕，应将仪器擦洗干净；

  - 使用一年后，应把变速箱内润滑油脂换上新的润滑油脂，以后定期保养 。

- 装箱单

1、主机      1台

2、测力环    1只（带百分表 1只）

3、控制箱    1只

4、贯入杆    1只

5、合格证     1张

6、说明书     1份

浸水膨胀附件1套：

  - 荷载板  8块/套

  - 表夹    1只/套

  - 试筒    1只/套

  - 护圈    1只/套

  - 底板    1块/套

  - 多孔板  1块

注：百分表用户自备

# Text boxes

泡水后试件高度的变化

原试件高（=120mm）

单位压力

7.0×或10.5

承载比C=

×100%

膨胀量=

×100%