报价单.

请看一下我们足球场人造草坪的报价。

| 名称 | 体积 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 人造草坪 CC Grass-40 mm | 500 | 2 200 |
| 人造草坪 CC Grass-40 mm | 1 000 | 2 000 |
| 人造草坪 CC Grass-40 mm | 3 000 | 1 900 |
| 人造草坪 CC Grass-40 mm | 5 000 | 1 850 |
| 人造草坪 CC Grass-40 mm | 10 000 | 1 800 |

人造草坪现存于阿斯塔纳市的仓库中

技术规格

| 产品名称 | Green СС Grass 40mm |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 中国. |
| 技术 | 簇绒地毯织机 |
| 运动 | 足球 |
| 纱线成分 | 聚丙烯 |
| DTEX | 8.800 DTEX |
| 纱线结构 | 合股纤维 |
| 纱线重量 | 1100克/平方米 |
| 茸毛高度 | 40 mm |
| 针脚频率 | 24.000 / 平方米 |
| 颜色 | 生态绿 |
| 质量 | 符合ISO 2062 |
| 颜色强度 | 符合 DIN 54004 4,范围 8 |
| 抗紫外线 | 符合 53387 |
| 备注 | 抗紫外线，耐用的聚丙烯 - 121克 /平米 |
| 在背面 | 橡胶乳胶1000 克/MQ. |
| 总高度 | 40 mm |
| 总重量 | 2.050 克/ 平方米 |
| 渗透性 | ( 4 X 10 – 4 M / S = 1.800 L / H / 平方米 |
| 卷宽度 | 400 cm |
| 卷长度 | 根据要求 |
| 扫描线 | 白色, 5-10 cm 余量 |
| 石英砂二氧化硅 总余量 | 圆形颗粒0,3÷0,6 数量10-15 kg/㎡ ( 5% |

此致

ТОО  «АстанаСпортСтрой» 公司经理                                   Мукашев К.А.

Исп. Менеджер Марат

手机:8(775)522-40-90

E-mail: top-2007@mail.ru