****

**Ценовое предложение.**

**Предлагаем рассмотреть наше предложение по искусственному покрытию для футбольного поля.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Объем**  | **Цена** |
| **Покрытие исскуственная трава CC Grass-40 мм**  | 500 | 2 200 |
| **Покрытие исскуственная трава CC Grass-40 мм** | 1 000 | 2 000 |
| **Покрытие исскуственная трава CC Grass-40 мм** | 3 000 | 1 900 |
| **Покрытие исскуственная трава CC Grass-40 мм** | 5 000 | 1 850 |
| **Покрытие исскуственная трава CC Grass-40 мм** | 10 000 | 1 800 |

**Искусственная трава в наличии на складе в г.Астана**

****

****

**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта | Зеленый СС Grass 40мм |
| Производитель  | Китай. |
| Техника  | Тафтинг  |
| Спорт  | футбол  |
| Составляющие нити | Полипропилен  |
| DTEX | 8.800 DTEX |
| Структура нити | Скрученные волокна |
| Вес нити  | 1100 гр/кв.м. |
| Высота ворса | 40 мм |
| Частота стежка  | 24.000 / кв.м. |
| Цвет  | экологически зеленый |
| Качество  | В соответствии с ISO 2062 |
| Прочность цвета | В соответствии с DIN 54004 4,масштаб 8 |
| Стойкость против UV лучей | В соответствии с 53387 |
| Примечания  | Против УФ лучей, прочный полипропилен – 121 гр. / кв.м. |
| На тыльной стороне | Резиновый латекс 1000 гр./MQ. |
| Общая высота | 40 мм |
| Общий вес | 2.050 гр/ кв.м. |
| Проницаемость  | > 4 X 10 – 4 M / S = 1.800 L / H / кв.м. |
| Ширина рулона  | 400 см. |
| Длина рулона | По требованию |
| Разметки  | Белого цвета, 5-10 см. Припуск |
| Кремнистый кварцевый песок Общий припуск  | Округленные гранулы 0,3÷0,6количество 10-15 кг/кв.м.± 5% |

**С уважением,**

 **Директор ТОО «АстанаСпортСтрой» Мукашев К.А.**

**Исп. Менеджер Марат**

**Сот:8(775)522-40-90**

**E-mail: top-2007@mail.ru**