所需的机械测试的体积应该符合PB10-574-03 （附件5，表格2）：瞬时强度（），屈服强度极限（），伸长率（）。

指数的数值应该不小于表格1中所显示的数值（GOST 8733）

| 钢号 | 瞬时强度 千克力/平方毫米 | 屈服强度极限 千克力/平方毫米 | 伸长率 δ5（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GOST 8733 | GOST 8733 | GOST 8733 |
| 10 | 35 | 21 | 24 |
| 20 | 42 | 25 | 21 |

根据GOST 1050-88 钢的成分中的化学元素的质量分数不得超过表格2中所规定的限制。

| 钢号 | 元素的质量分数，% |
| --- | --- |
|  | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 磷 | 铬 | 镍 | 铜 |
|  |  |  |  | 不超过 |
| 10 | 0.07~0.14 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | 0.040 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| 20 | 0.17~0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | 0.040 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |

协商异议书

异议书 №1 自 “__” _______2013 年

供货合同 № 01/02自 2013年2月5日起

下诺夫哥罗德市                                                   2013年4月1日

| 合同条款 | 当事人双方约定的说法 |
| --- | --- |
| 条款 3.1 | 合同中3.1项条款的说明如下： 《3.1 管材的质量应该符合现行的GOST 8734-75 ；B 8733-74 ；1050-88标准，也应该根据表格1；2中所规定的要求（附件№1） 管材应该是新的，是在本年度生产的。 商品的质量由买方通过专门机构的实验室测试来判定，需要符合上述标准。》 |
| 条款 3.3 | 合同中3.3项条款的说明如下： 《3.3 在通过汽车运输供货的情况下，验收货物和卸载货物的时间应该不晚于货物到达买家（收货人）仓库后的3小时，前提是货物在工作日早8:00~下午15:00到达仓库。》 |
| 条款 3.4 | 合同中3.4项条款说明如下： 在验货时买方发现的情况： 数额不够； 产品的种类和品名不相符（根据产品规格）； 任何形式的外部和内部的腐蚀损坏和污染； 几何尺寸不一致： 管材的长度不短于11米； 管壁厚度3mm+-4%； 没有椭圆度； 缺少易腐性； 不符合GOST标准的要求，不符合表格中数据（附件№1），不符合技术条件或者是其他商定的条件，必须在5个工作日内通知供应商代表。 |
| 条款 3.5 | 合同中3.5项条款的说明如下： 供应商应该转交给买家质量好的产品： 根据2013年2月5日№01/02号合同的№1规格； 根据之前提到的GOST标准（3.1项条款） 符合实验室研究总结的质量标准 根据产品质量、数量和种类方面，买方提出的索赔要求，应该不晚于自收到货物起5个工作日。 索赔要求应该由已经申请的、有充分理由的证明文件的确认。 索赔书要以挂号信（邮件）或者是快递的方式发出。 |
| 条款4.2 | 合同中4.2项条款去除 |
| 条款4.4 | 合同中4.4项条款的说明如下： 付款日期是资金转账到供应商账户的日期，或者是签署接收承兑票据证明书的那一天。 |
| 条款4.6 | 合同中4.6项条款去除 |
| 条款4.7 | 条款4.7项---根据合同内容 |
| 条款4.11 | 合同中4.11项条款的说明如下 《4.11 供货到买家仓库的运输费用包括在产品的价格中，根据产品的规格，买家通过汽车运输的方式完成。 |
| 条款5.3 | 条款5.3项--根据合同内容 |
| 条款5.4 | 请您给我们详细解释一下，在验收货物时“无理拒绝”都包括什么，在此之后买家根据供货商的要求，支付给供货商数额为商品金额10%的罚金并且赔偿一切与退货相关的费用。 无理拒绝---是这样一种情况，即，在没有法律依据的情况下，买方拒绝接收货物（例如：对之前订购的货物失去了兴趣，以及其他类似原因。） |
| 条款5.5 | 条款5.5项--根据合同内容 |
| 条款5.6 | 条款5.6项--根据合同内容 |
| 规格 | 补充： GOST--8733-74 ，GOST 1050-88 ； 尺寸--28*3 нк 11000 ；壁厚 3毫米+-4%。 |

本协商异议书由2页和附件№1（在一页上）组成，双方各执一份，这是2013年2月5日№01/02号供货合同不可分割的一部分。