Componentes de la máquina:

desbobinador hidráulico, máquina formadora de rollo , sistema de formación de espuma de poliuretano, transportadora de doble cinta, dispositivo de corte

Parámetros técnicos principales:

Especificación de paneles sándwich

| Ancho de panel | 1000mm (podemos diseñar la máquina de acuerdo a la configuración que el cliente necesita) |
| --- | --- |
| Espesor de panel | Mínimo | 40mm (panel sándwich corrugado) | 50mm (panel de pared) |
|  | Máximo | 150mm (excepto de panel sándwich corrugado) | 150mm (panel de pared) |

Especificación de hoja de acero de la bobina

| Materia prima | Acero prepintado |
| --- | --- |
| Espesor | 0.4-0.7mm |
| Ancho | 1250mm |
| Fuerza de producción | ≤235MPa |
| Peso de bobina máximo | 5tons |
| Diámetro interior de bobina | 508mm |

Especificación de toda la línea

| Velocidad de trabajo | Máximo. 7m/min (ajustable) |
| --- | --- |
| Largo total | aproximadamente 100m |
| Transportadora de doble cinta | 23m |
| Monera de control | PLC |
| Potencia total | aproximadamente 100Kw |
| Fuente de alimentación | 380V/3phase/50Hz o de acuerdo a los requisitos de clientes |