| Modelo | Ф58x1800 ф58x1500 ф47x1500 e os outros de acordo com seu requisito |
| --- | --- |
| Estrutura | Tubos de dupla camada coaxial totalmente de vidro |
| Comprimento sem revestimento | ≤20mm |
| Material de revestimento | AINO/SS-Ox-AINyOz/Cu |
| Absorção | 0.94-0.96 |
| Emissividade | 0.03-0.06 |
| Vácuo | P≤5.2x10-4pa |
| Transmissão de tubo exterior | ≥0.92 |
| Temperatura de estagnação | 270-350℃ |
| Coeficiente de perda de calor | ≤0.5w/(m2·℃) |