请把以下翻译成葡萄牙语：可直接把葡萄牙语写在汉字的后面：谢谢：

Himin Solar Water Heater---Brazil Edition
Aquecedor solar de agua Himin---Versão para o Brasil

特点: Características

内胆:  Forro

SUS304不锈钢材质 Material de aço inoxídavel SUS304

内胆不锈钢厚度0.5mm  Espessura de forro de aço inoxídavel: 0.5mm

对内胆进行专业的清洗以保证焊接的质量 Com a limpeza profissional para o forro, pode garantir uma boa qualidade de solda

对内胆进行打压测试是否漏水  Faz o teste de pressão para o forro para detectar o vazamento.

保温层 Camada de isolamento térmico

聚氨酯发泡保温材质 Material de isolamento de espuma de poliuretano

保温层厚度: 67.5mm  Espessura da camada de isolamento: 67.5mm

高压一次性发泡，高压高温熟化处理Espumagem de alta pressão por uma vez, tratamento de envelhecimento de alta temperatura e alta pressão

支架: Suporte

钢板上热镀锌，然后喷塑处理Galvanização a quente e tratamento de pulverização para a chapa de aço

支架钢板的厚度是2.0mm  Espessura de chapa em aço de suporte: 2.0mm

超强抗腐蚀，抗风能力   Resistência superior à corrosão, resistência ao vento

真空管： Tubo de vácuo

专有技术干涉膜层，吸收比0.94~0.96，发射比0.03~0.06   Filme de interferência com tecnologia propietária, relação de absorção: 0.94~0.96, relação de emissão: 0.03~0.06

真空度≤5.2×10-4Pa，滞止温度270~350℃   Valor de vácuo≤5.2×10-4Pa, temperatura de estagnação: 270~350℃

5条真空管生产线使真空管具有批量生产价格   Com as 5 linhas de produção de tubos de vácuo, o que nos permite oferecer o preço de produção em massa

系统运行原理： Princípio de trabalho do sistema

参数：Parâmetros

图片：Imagens

型号：Modelo

真空管：Tubo de vácuo

支数：Quantidade

容量：Volume

包装尺寸：Tamanho de embalagem

毛重：Peso bruto

一个40尺柜可容纳的数量：Quantidade disponível de colocar em 1 container de 40 pés

FOB 价格  Preço FOB