COMPACTO, 21MPA DE PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, UNO Y DOS DE ACERO

CABLE ARMADO, MANGUERA DE GOMA HIDRÁULICA

● Tubo: Caucho sintético especial resistente al aceite

Reforzamiento: hasta 1/2 ", de 5/8" a 1 "dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia

Cubierta: Aceite, abrasión y caucho sintético resistente a la intemperie

Aplicación: Para sistemas hidráulicos de presión media en la industria y la agricultura

Temperatura: -40℃~+121℃

● Característica:

Nuestra manguera pasó la prueba internacional necesario ISO SAE J517, el impulso de nosotros

SAE100R17 es hasta 200.000 ciclos

Vida útil: 2 años al menos en el funcionamiento correcto

Nuestra manguera tiene un rendimiento perfecto cuando se utiliza en sistemas de media presión en equipos móviles y estacionarios.

- La superioridad de nuestra SAE100R17 es de alta calidad con precio competitivo, que puede ayudar a ganar más mercado y más beneficios.

- Garantía

- Empaque: La manguera es embalado por la película plástica, exactamente el número de las mangueras se embala en el cartón, caja de madera disponible, que podemos hacer el paquete como los requisitos de clientes

Consejos:

El control de edad de manguera de goma es un método para designar un período de tiempo, después de fabricante, durante la cual ti es razonable esperar que este producto conserva plena capacidad para la representación de la prevista.

La manguera y manguera se ven afectados por la exposición al ozono, oxígeno, calor, luz solar, lluvia y otros factores similares del entorno. Almacenamiento de graneles manguera debe ser de tal manera que la exposición a estos factores del entorno controlado tanto como sea posible

| Tamaño | I.D | Diámetro de refuerzo | O.D | W.P | B.P | Redio curva | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulgada | Golpe | MM | MM | MM | BAR | PSI | BAR | MM | KG/M |
| 1/4 | -4 | 6.2-7.0 | 10.4-11.1 | 12.5-13.3 | 210 | 3000 | 840 | 50 | 0.19 |
| 5/16 | -5 | 7.7-8.5 | 11.5-12.1 | 13.8-14.6 | 210 | 3000 | 840 | 55 | 0.22 |
| 3/8 | -6 | 9.3-10.1 | 14.0-14.6 | 16.2-17.0 | 210 | 3000 | 840 | 65 | 0.27 |
| 1/2 | -8 | 12.3-13.5 | 17.2-17.8 | 19.5-20.3 | 210 | 3000 | 840 | 90 | 0.46 |
| 5/8 | -10 | 15.5-16.7 | 22.0-22.6 | 24.3-25.1 | 210 | 3000 | 840 | 105 | 0.57 |
| 3/4 | -12 | 18.6-19.8 | 25.1-25.9 | 27.6-28.4 | 210 | 3000 | 840 | 125 | 0.78 |
| 1 | -16 | 25.0-26.4 | 32.6-33.4 | 35.2-36.0 | 210 | 3000 | 840 | 150 | 1.4 |