QT40-3A Цена на производственную линию

| No | Наимнование | Спецификация | Цена за единицу× Кол-во | Фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система дозирования |
| 1. | JD350 мешалка | Входная мощность | 560Л | 800×1 шт |  |
|  |  | Выходная мощность | 350Л |  |  |
|  |  | Производительность | ≥4м3/ч |  |  |
|  |  | Макс. Исходный диаметр материала | ------------ |  |  |
|  |  | Скорость вращения перемешанного вала | 4об/мин |  |  |
|  |  | Размер （Д×Ш×В)мм | 1350×1350×1250мм |  |  |
|  |  | мощность | 10,5 кВт |  |  |
|  |  | Вес | 420кг |  |  |
| Ⅱ、Формовочная стадия |
| 6 | Машина для производства блоков | Машина для производства блоков | 1шт | 3600×1 шт |  |
|  |  | Запасные части и инструменты | 1 шт |  |  |
|  |  | Пресс-форма | 1шт |  |  |
| Общая цена FOB Циндао: | 4400USD |
| Примечание:Всего около 8 куб. м, мы обычно используем LCL (доставка неполным контейнером) |
| Ⅲ.Опционные аксессуары |
| 7 | Дополнительная пресс-форма | Пресс-форма для пустотелых блоков | 1 шт | 700USD |

# Block general capacity list

| Размер（Д×Ш×В) | шт/Персс-форма | шт/ час | шт/ 8 часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 400X100X200 | 7 | 840 | 6720 |
| 400X150X200 | 5 | 600 | 4800 |
| 400X200X200 | 4 | 480 | 3840 |
| 400X250X200 | 3 | 360 | 2880 |
| Только для справки, будем дать точную производительность в соответствии с размером ваших блоков |

QT40-3A параметры главной машины

| Размер главной машины | 1800×1400×1100мм | Мощность главной машины | 5,2 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220В/380В/415В и т.д. | Вибрационное усилие | 35,5КН |
| Формовочный период | 25С | Модель смесителя | JD350 |
| Вес главной машины | 0,8 тонны | Размер поддон | Не нужно |

# Основное сырье

# Давление и прочность : 10-15МПА(для увеличения прочности, будет нужно менять проектирование состава смеси)

| No | Наименование | Пропорциональный коэффициент | Образцы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | цемент | 10% |  |
| 2 | песок | 30% |  |
| 3 | щебенка | 60% |  |